CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE PRIMA INTERVENTIE

I      REALIZAREA  STRATULUI DE BALAST

## Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini se refera la refacerea fundatiei drumului pe zone izolate la  realizarea stratului din balast in grosime de  30 cm pe stratul de material pietros existent .

Stratul de balast in grosime de 30 se realizează din balast da rau conform STAS 6400-84, rezultat dupa exavarea materialului existentsi nivelarea cu buldozerul a platformei  .

Este recomandabil ca pregatirea  să fie realizată  cu predilecţie în perioada de timp uscat (dată fiind  şi natura terenului din corpul drumului).

Pentru a evita stagnarea apei meteorice , pe durata execuţiei  se vor realiza şanţurile şi podeţele prevazute, concomitent cu celelalte  lucrari prevazute in prezentul caiet  de sarcini.

Art.2. MATERIALE UTILIZATE LA STRATUL DE BALAST,

DEPOZITARE, PUNERE  IN OPERA

Materiale utilizate

Pentru execuţie se utilizează balast  cu granula maximă de 63 mm. In cazul de fata stratul de umplutura  alcătuit din balast, preia şi funcţia de substrat drenant, asigurându-se condiţiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare şi măsurile  de evacuare a apei ce se impun.

Agregatele trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la acţiunea apei şi îngheţului, să nu conţină corpuri străine  sau elemente  alterate. Balastul  trebuie să îndeplinească condiţiile  de  calitate înscrise  în SR EN 13242 +A1/2008.

Apa utilizată la umezirea  ce precede compactarea  poate proveni din reţeaua de alimentare orăşenească, sau din alte surse, dar trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prevăzute în  STAS 790-84, verificările intrând în sarcina  laboratoarelor de specialitate.

Art. 3. Depozitare

Depozitarea balastului se face în  depozite  deschise , dimensionate în funcţie de  cantitatea necesară şi de eşalonarea lucrărilor.

In cazul în care sursele  de aprovizionare  sunt diferite, se vor lua măsuri pentru depozitarea   separată, iar la aşternere  se va evita  suprapunerea balastului  din surse diferite.

Art. 4 .Condiţii  tehnice şi metode de verificare

Grosimea stratului realizat  se verifica  prin sondare cu tija metalică gradată la fiecare 50 m.l.  de strat executat. Abaterea limită a grosimii stratului este de max. +/-20 mm.

Panta transversală a fundaţiei de balast  este cea a îmbrăcăminţii stabilită în proiect (3 %). Abaterea limită la pantă este de +/-0,3 % în valoare absolută. Se măsoară la fiecare 25 m.l.

Declivităţile în  profil longitudinal respectă prevederile  proiectului. Abaterile  limită pot fi  de  +/- 10 mm. Lucrarea este corespunzătoare dacă această condiţie  este îndeplinită în minimum 90%  din măsurătorile efectuate pe unitatea de lungime kilometru.

Verificarea planeităţii  suprafeţei stratului de fundaţie  din balast  se efectuează  cu lata de 3,00 m lungime . Abaterea acceptată în profil longitudinal  (măsurată pe întreaga  lungime a fundaţiei  în axul fiecărei benzi de circulaţie) este de  +/- 2 cm.

CAPITOLUL  2

# CAIET  DE  SARCINI -  STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRĂ SPARTĂ

1.  PREVEDERI GENERALE

Caietul de sarcini se refera la refacerea fundatiei drumului pe zone izolate la  realizarea stratului din piatra sparta in grosime de  20 cm pe stratul de balast .

La executia stratului de fundatie din piatră spartă se respectă prevederile din standardele şi normativele în vigoare, în măsura în care completează şi nu contravin prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2. MATERIALE UTILIZATE

# 2.1 AGREGATE NATURALE

Agregatele trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile sau elemente alterabile. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase. Agregatele folosite la realizarea stratului de fundatie din piatră spartă trebuie să îndeplinească condiţiile de admisibilitate menţionate în SR EN 13242 +A1/2008..

Agregatele se vor aproviziona din timp, în depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea şi constanţa calităţii acestora. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerinţele prezentului caiet de sarcini şi după aprobarea dirigintelui de şantier.

La realizarea stratului de fundatie din piatra sparta se va utiliza piatra sparta amestec optimal sort 0-63.

Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcţie de cantitatea necesară şi de eşalonarea lucrărilor.

În cazul în care se vor utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea şi depozitarea acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. În cazul în care la verificarea calităţii agregatelor aprovizionate, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor menţionate, acesta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute.

INTOCMIT

Ing Nencu C